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Ausschreibungstext für die äußere schlagregensichere Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen mit vorkomprimiertem Fugendichtband BG1.
Leistungsprofil
Leistungsart: Äußere Anschlussfuge mit vorkomprimiertem Fugendichtband abdichten
Bauteil: Fenster / Außentür / Baukörperanschluss · äußere Abdichtungsebene
Funktion: Schlagregensichere und witterungsbeständige äußere Fugenabdichtung
Ausschreibungstext
Äußere Fensteranschlussabdichtung mit Fugendichtband BG1

Äußere Anschlussfuge zwischen Fenster- bzw. Türelement und Baukörper mit einem vorkomprimierten Fugendichtband der Beanspruchungsgruppe BG1 abdichten.

Banddimension entsprechend der tatsächlich vorhandenen Fugenbreite und dem für das konkrete Produkt ausgewiesenen Fugen- bzw. Einsatzbereich auswählen. Band spannungsfrei, ohne Überdehnung und entsprechend den Verarbeitungsvorgaben einbauen. Stoß- und Eckbereiche dauerhaft funktionsgerecht ausführen.

Technische Mindestanforderungen:
- Beanspruchungsgruppe BG1 nach DIN 18542
- schlagregendicht bis mindestens 600 Pa
- witterungs- und UV-beständig
- dampfdiffusionsoffen
- vorkomprimiert
- Banddimension passend zum zulässigen Fugenbereich

Produktvorschlag:
TOPFORM Fugendichtband BG1 SCHWARZ bzw. GRAU oder gleichwertig.

Verarbeitung gemäß aktuellem technischen Datenblatt und Herstellerangaben.
Passende TOPFORM Produktfamilien
• TOPFORM Fugendichtband BG1 GRAU
• TOPFORM Fugendichtband BG1 SCHWARZ
